Tabel Konversi Timbangan ke %Solid/Density

Laboratorium Metalurgi PT Bulawan Daya Lestari

PIC     : DYAN RAMDHANI

| No | Berat Slurry (kg) | %Solid (Density) | No | Berat Slurry (kg) | %solid (Density) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1005 | 1% | 38 | 1190 | 30,48% |
| 2 | 1010 | 2% | 39 | 1195 | 31,15% |
| 3 | 1015 | 3% | 40 | 1200 | 31,82% |
| 4 | 1020 | 4% | 41 | 1205 | 32,48% |
| 5 | 1025 | 5% | 42 | 1210 | 33,13% |
| 6 | 1030 | 5,5% | 43 | 1215 | 33,78% |
| 7 | 1035 | 6,5% | 44 | 1220 | 34,43% |
| 8 | 1040 | 7,3% | 45 | 1225 | 35,06% |
| 9 | 1045 | 8,2% | 46 | 1230 | 35,70% |
| 10 | 1050 | 9% | 47 | 1235 | 36,33% |
| 11 | 1055 | 10% | 48 | 1240 | 36,95% |
| 12 | 1060 | 10,81% | 49 | 1245 | 37,57% |
| 13 | 1065 | 11,65% | 50 | 1250 | 38,18% |
| 14 | 1070 | 12,49% | 51 | 1255 | 38,79% |
| 15 | 1075 | 13,32% | 52 | 1260 | 39,39% |
| 16 | 1080 | 14,14% | 53 | 1265 | 39,99% |
| 17 | 1085 | 14,96% | 54 | 1270 | 40,59% |
| 18 | 1090 | 15,76% | 55 | 1275 | 41,18% |
| 19 | 1095 | 16,56% | 56 | 1280 | 41,76% |
| 20 | 1100 | 17,36% | 57 | 1285 | 42,34% |
| 21 | 1105 | 18,14% | 58 | 1290 | 42,92% |
| 22 | 1110 | 18,92% | 59 | 1295 | 43,49% |
| 23 | 1115 | 19,96% | 60 | 1300 | 44,06% |
| 24 | 1120 | 20,45% | 61 | 1305 | 44,62% |
| 25 | 1125 | 21,21% | 62 | 1310 | 45,18% |
| 26 | 1130 | 21,96% | 63 | 1315 | 45,73% |
| 27 | 1135 | 22,71% | 64 | 1320 | 46,28% |
| 28 | 1140 | 23,44% | 65 | 1325 | 46,83% |
| 29 | 1145 | 24,18% | 66 | 1330 | 47,37% |
| 30 | 1150 | 24,90% | 67 | 1335 | 47,91% |
| 31 | 1155 | 25,62% | 68 | 1340 | 48,44% |
| 32 | 1160 | 26,33% | 69 | 1345 | 48,97% |
| 33 | 1165 | 27,04% | 70 | 1350 | 49,49% |
| 34 | 1170 | 27,74% | 71 | 1355 | 50,02% |
| 35 | 1175 | 28,43% | 72 | 1360 | 50,53% |
| 36 | 1180 | 29,12% | 73 | 1365 | 51,05% |
| 37 | 1185 | 29,80% | 74 | 1370 | 51,56% |

Flow Rate rata-rata Ball Mill 30-36 m3/H